## Slide 1
Cap.7 - Química da Fotografia a Preto e Branco

## Slide 2
Principais passos do Processo Fotográfico

## Slide 3
Constituição de um filme (película fotográfica)
Revestimento superior – Camada de protecção que impede os passos da revelação de destruir o filme.
Emulsão – Gelatina e halogeneto de prata.
Base – Acetato de celulose ou poliéster.
1. Base do filme (suporte);
2. Camada adesiva;
3. Camada sensível à luz vermelha;
4. Camada sensível à luz verde;
5. Filtro amarelo;
6. camada sensível à luz azul;
7. Filtro UV;
8. Camada protetora.

## Slide 4
É reconhecido que a exposição de qualquer substância e uma fonte de radiação Electromagnética no comprimento de onda e energia correctos, também emita radiação electro‐magnética, segundo os seguintes efeitos:
Efeito de Compton: explica como a luz pode comportar‐se como um fluxo de partículas (fotões) com energia inversamente proporcional ao comprimento de onda (ou directamente proporcional à frequência) da radiação electro‐magnética;
Efeito fotoeléctrico: emissão de electrões por parte de um material, quando exposto a uma radiação eletromagnética (como a luz) de comprimento de onda suficientemente baixo (frequência suficientemente alta), cujo fluxo depende do material e da radiação;
* Produção de par:
refere‐se à criação de uma
partícula elementar e sua antipartícula, geralmente a partir de um fotão.
7.2 – Mecanismos fotoquímicos de formação da imagem

## Slide 5
* A estrutura do cristal contém:
90 a 99% de brometo de prata (AgBr)
e
1 a 10% de iodeto de prata (AgI)
A adição de iodeto de prata à estrutura faz com que alguns iões brometo (Br–) sejam substituídos por iões iodeto (I–).
Nestas condições alguns iões prata (Ag+) libertam‐se da rede do cristal e transformam‐se em iões de prata intersticial que se movimentam livremente na rede do cristal

## Slide 6
Manchas de sensibilidade (sensibility specks)
São zonas de imperfeições nas superfície da rede cristalina do brometo de prata, a que também se chama “armadilhas de electrões”.
Estas imperfeições podem ser devidas a defeitos na rede cristalina ou a aglomerados de sulfureto de prata (Ag2S), Ouro, outros metais vestigiais (dopantes) ou uma mistura do todos estas impurezas.
Os iões de prata intersticial (Ag+) recebem os electrões ejectados dos iões brometo (Br–) formando átomos de prata metálica que se aglomeram nas manchas de sensibilidade.

## Slide 7
Formação da imagem latente
Br   B r 0  e 
Ag   e   Ag 0
Uma radiação suficientemente energética provoca a ejecção de um eletrão do ião brometo (Br–) que será captado pelo ião prata (Ag+) que se reduz a prata metálica (Ag0)

## Slide 8
Formação da imagem latente

## Slide 9
Variação da fotossensibilidade do AgBr com o comprimento de onda da radiação
A activação dos cristais de AgBr depende da radiação electromagnética e da energia a ela associada.
A radiação com energia suficiente para promover a ejecção de electrões do ião brometo terá que ser superior a 2,5 eV e corresponde a 450 nm (azul).

## Slide 10
Pinacianol
Carbocianina sensível ao vermelho
Tonalidades cinza do espectro visível reveladas comum filme pancromático
Mecanismo de sensibilização espectral
Sensibilizadores espectrais:
Cianinas amarelas – sensíveis aos azuis Cianinas vermelhas – sensíveis aos verdes
Cianinas azuis – sensíveis aos vermelhos

## Slide 11
Pinacianol
Carbocianina sensível ao vermelho
Tonalidades cinza do espectro visível reveladas comum filme pancromático

## Slide 12
Emulsão com sensibilizadores espectrais
Emulsão sem sensibilizadores espectrais

## Slide 13
7.3 ‐ Revelação
Os núcleos originais de Ag0 servem de catalisadores para a redução dos restantes iões Ag+ do cristal fotossensibilizado
A espécie redutora é o revelador ou agente químico de revelação.

## Slide 14
Agentes químicos de revelação
Características mais importantes:
Orgânicos cíclicos benzénicos com grupos amina (NH2) e/ou hidróxido (OH) estes últimos chamados fenois.
E0 <0,120 eV (baixa electronegatividade) a pH baixo
red
Facilmente adsorvível à superfície do cristal activado.
Solúveis
Estáveis
Isentos de toxicidade
Não corantes
Fáceis de fabricar
Sustentáveis

## Slide 15
Pirocatequina
Resorcina
Hidroquinona
Metol
N-metil-aminofenol
Fenidona
• Parafenilenodiamina
• Paraminofenol
• Amidol
• Ácido ascórbico
Hidroquinona
N-metil-p-aminofenol sulfato

## Slide 16
7.3.2 ‐ Equilíbrio Iónico da hidroquinona
Hidroquinona é mais redutora quando totalmente desprotonada
Capacidade reveladora para pH>12
Necessidade de adição de agente alcalinizante

## Slide 17
Equilíbrio redox da hidroquinona
T>15ºC pH>12

## Slide 18
7.3.4 ‐ Equilíbrio iónico do metol

## Slide 19
Não intervém
Interfere
Quando se dissocia na solução reveladora:
Adsorve‐se à superfícieda dispersão diminuindo a acção do revelador
Resolução:
Adição à solução do revelador um removedor de halogeneto. Ex.: Citrato de sódio ou Sulfito de Sódio Na2SO3
E o ião brometo (Br–)?

## Slide 20
Mecanismo de revelação
Metol
Hidroquinona

## Slide 21
7.3.6 ‐ A forma do grão de prata metálica após a revelação
Núcleos de redução (átomos de Ag0)
Crescimento de filamentos para a gelatina
Emaranhados mais densos onde há maiores núcleos de Ag0

## Slide 22
Revelação Química e Revelação Física
Revelação Química:
Redução dos iões Ag+ a na rede cristalina
Revelação Física
Redução de iões Ag+ na solução do revelador.
  Colocados propositadamente em solução
  Dissolvidos do cristal de AgBr com a ajuda de um complexante.
Ex.:
    Sulfito de sódio
    Tiureia
    Ião tiossulfato
    Ião tiocianato
    Ião brometo

## Slide 23
Utilização conjunta de dois agentes reveladores em simultâneo:
  Fenidona+hidroquinona (PQ)
  Metol+hidroquinona (MQ)
Metol – agente principal
Hidroquinona – agente de apoio que regenera o metol
Superaditividade

## Slide 24
( s )
Mred ( adsorv ) ( s ) Mox ( adsorv )
Ag   Ag 0
Hidroquinona em solução oxida‐se fornecendo electrões ao metol que por sua vez os encaminha para os iões Ag+.
Hred ( aq )  Mox ( adsorv ) Hox ( aq )  Mred ( adsorv )
Mecanismo da superaditividade
Metol adsorve‐se à superfície da emulsão
Possui um extremo hidrófobo (CH3) e outro hidrofílico (O)
Extremo hidrófobo orienta‐se para a gelatina
Extremo hidrofílico orienta‐se para a água e para os agregados de Ag0
Metol transfere electrões para os Ag+ e oxida‐se ficando inactivo.

## Slide 25
Agentes mais alcalinos
Revelação mais enérgica
Grão mais grosseiro
> Contraste
> Sensibilidade
> Velocidade
> Véu
    Agentes alcalinos
Devem ter boa capacidade tampão
      Hidróxido de Sódio (soda cáustica) ‐ NaOH
      Carbonato de sódio ou potássio – Na2CO3 ou K2CO3
      Metaborato de sódio (Kodalk®) ‐ NaBO2.4H2O
      Borax (tetraborato de sódio) ‐ Na2B4O7.10H2O
      Sulfito de sódio Na2SO3

## Slide 26
“Varredores” de oxigénio
Os redutores são sensíveis à oxidação pelo O2 dissolvido na solução
Os antioxidantes reagem preferencialmente com o O2 evitando que fique disponível para reagir com o redutor
Ex.:
Sulfito de sódio
Ácido ascórbico
Antioxidantes

## Slide 27
Antivéu (Restringente)
* Véu origina‐se pela revelação forçada dos cristais não fotossensibilizados. Devido a pH alto
Agente inorgânico – Brometo de potássio (KBr) reage com os iões Ag+ em solução impedindo a sua revelação.
Agente orgânico – Benzotriazole liga‐se fortemente à superfície dos cristais impedindo o agente revelador de reduzir os iões Ag+.

## Slide 28
Anticalcareos
Molhantes
Antiespumas
Antisépticos
Solvente orgânico
Agentes tanantes (endurecedores da gelatina)
Caso particular do sulfito de sódio:
Antioxidante
Promotor da revelação física (dissocia o AgBr)
Superaditividade (remove a quinona que é castanha)
Removedor de halogeneto
Eventual capacidade alcalinizante
Outros agentes

## Slide 29
Função | Componente | Quantidades para cada revelador[1] (g) |  |  |  | 
 |  | Geral normal | Grão fino | Alto contraste | Baixo contraste | Alta definição
 |  | D-61A | D-76 | ID-13 | D-23 | Beutler
Revelador | hidroquinona | 3 | 5 | 12,5 |  | 
 | metol | 1,5 | 2 |  | 7,5 | 1
Alcalino | hidróxido de sódio |  |  | 25 |  | 
 | carbonato de sódio | 6 |  |  |  | 5
 | Borax |  | 2 |  |  | 
Antioxidante | sulfito de sódio | 45 | 100 |  | 100 | 5
 | metabissulfito potássio |  |  | 12,5 |  | 
Restringente (Antivéu) | brometo de potássio | 1 |  | 12,5 |  | 
Exemplos de soluções reveladoras
[1] Valores para 1 L de solução pronta a ser usada (na maioria das receitas as quantidades estão indicadas para soluções de reserva que são diluídas, e por vezes misturadas, no momento do uso)

## Slide 30
Banho de paragem
Paragem do processo de revelação
Colocar em banho ácido
Ácido acético 2% (forte cheiro a vinagre) ou
Ácido cítrico 1,5% (inodoro)
Atenção:
Agente alcalino – carbonato de sódio
Banho de paragem – ácido acético de concentração elevada
Libertação de bolhas
Danificação da dispersão
Na2CO 3  2CH 3COOH H2O  2CH 3COONa  CO 2

## Slide 31
Fixação
Remoção dos iões Ag+não fotossensibilizados e que também não reagiram com o revelador
Estes iões são potencialmente activos podendo portanto ser reduzidos a AgO após o final do processo
Reagente de fixação: Tiossulfato de sódio Na2S2O3 , eventualmente conhecido como hipossulfito de soda ou simplesmente hipossulfito.

## Slide 32
7.5.1 ‐ Mecanismo da fixação
1 – Um ião Tiossulfato S2O3 2– coordena‐se com um ião Ag+da superfície
dos cristais não revelados, formando um ião complexo Ag S2O3
–
– Um segundo ião tiossulfato S2O3 2– liga‐se ao ião complexo já existente formando um ião complexo solúvel Ag S2O3 2 3– que passa para a solução
– Para finalizar o processo de fixação, um terceiro ião tiossulfato liga‐se ao ião complexo solúvel que adquire uma forma mais estável Ag S2O3 3 5–que invalida a o retrocesso do processo de fixação.

## Slide 33
O ião Br– vai para a solução do fixador e compete com este pela complexação com o Ag+
Consequência – perda de eficácia do tiossulfato
Resolução – aumentar de concentração do tiossulfato ou novo banho
O Aumento da concentração do tiossulfato tem limite porque a força iónica muito alta dissolve a gelatina
Resolução – adição de endurecedor sulfato de potássio e crómio CrK S04 – que necessita de pH<6 (com ácido acético ou bórico) Consequência –decomposição do ião tiossulfato:
( s )
S O2  H  HSO   S
2 3 3
Resolução: Adição de sulfito de sódio Na2SO3
SO2  S  S O2
3 2 3
–
E o ião brometo Br ?

## Slide 34
Composição do banho fixador
Ordem de adição dos reagentes é: Fixador,
Preservador, Ácido e Endurecedor
Função | Componente | Quantidades para cada fixador (1) |  |  |  | 
 |  | F-6a |  | IF-2 | TF-2 | TF-3
 |  | Com endurecedor | Rápido | Sem endurecedor | Alcalino | Alcalino rápido
Fixador | Tiossulfato de Sódio | 240 g |  | 200 g | 250 g | 
 | Tiossulfato de Amónio |  | 175 g |  |  | 120 g
Preservador | Sulfito de sódio | 15 g | 25 |  | 15 g | 15 g
 | Metabissulfito de potássio |  |  | 13 g |  | 
Ácido | Ácido acético | 17 ml | 10 ml |  |  | 
 | Ácido bórico |  | 10 g |  |  | 
 | Kodalk® (2) | 15 g |  |  | 10 g | 1,5 g
Endurecedor | Alúmen de potássio | 15 g |  |  |  | 

## Slide 35
Lavagens
A lavagem serve para eliminar da dispersão o tiossulfato e os complexos prata‐tiossulfto após a fixação.
Hypo‐clearing ou hypo‐cleaning ‐ lavagem rápida e suave com sulfito de sódio a 2%
Hypo‐eliminators – elimina os traços do fixador e de viragens a selénio e a sépia.
Peróxido de Hidrogénio H2O2 a 3% (água oxigenada) | 125 ml
Amónia NH3 a 10% ou Amónia "pura" | 100 ml ou 10 ml
Água | Até 1L
Exemplo: Kodak Hypo-eliminator E1