## Slide 1
Corrosão
Termodinâmica
Valentim M. B. Nunes
Unidade Departamental de Engenharia – Secção de Química
novembro 2025

## Slide 2
A corrosão é induzida termodinamicamente para reduzir a energia geral do sistema
♦ Envolve a transferência de eletrões/carga
♦ Controla a direção espontânea da corrosão
Termodinâmica da Corrosão
♦ A termodinâmica mostra como as condições podem ser ajustadas para prevenir a corrosão, ou seja, ΔG>0
♦ A termodinâmica pode indicar que a corrosão é possível, ou seja, ΔG<0, mas a termodinâmica não consegue prever a velocidade da corrosão.

## Slide 3
Energia de Gibbs
No final do século XIX, Josiah Willard Gibbs formulou uma teoria para prever se uma reação química é espontânea com base na energia livre (agora energia de Gibbs)
A principal contribuição de Gibbs foi formalizar a compreensão do efeito da concentração de reagentes na espontaneidade de uma reação.

## Slide 4
Equação de Nernst
No século XX, o químico alemão Walther Nernst propôs um modelo matemático para determinar o efeito da concentração dos reagente no potencial de elétrodo, E
A equação de Nernst descreve a relação fundamental entre o potencial aplicado a um elétrodo e a concentração da espécie na superfície do elétrodo. Se um elétrodo estiver em equilíbrio com a solução em que está imerso, o elétrodo terá um potencial invariante com o tempo, que é termodinamicamente relacionado com a composição da solução.

## Slide 5
G e E

## Slide 6
Diagramas de Pourbaix
Tese de doutoramento de 1945 de Marcel Pourbaix (Bélgica)
• Utilização da teoria termodinâmica (equação de Nernst) para criar diagramas de pH de potencial
• Análogo aos diagramas de composição e temperatura (diagramas de fase) para sistemas de ligas

## Slide 7
Os diagramas têm 3 domínios:
• Imunidade – região de estabilidade termodinâmica do metal puro. A corrosão é termodinamicamente impossível.
• Corrosão – região de estabilidade termodinâmica do ião metálico e a dissolução ocorrerá
• Passividade – região de estabilidade termodinâmica do óxido metálico. A corrosão é mitigada pela formação de um óxido protetor "passivo".

## Slide 8
Quatro tipos de reações:
• Independente dos iões H+ (pH) e do potencial E (eletrões)
Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2
Dependente do pH mas independente de E
Fe2+ + 2 H2O  Fe(OH)2 + 2 H+
Dependente de E mas independente do pH
Fe2+  Fe3+ + e-
Dependente de ambos, E e pH
2 Fe2+ + 3 H2O  Fe2O3 + 6 H+ + 2 e-

## Slide 10
Cálculo da linha 1.
Fe3+ + e-  Fe2+ (independente do pH)
Assumindo Fe3+ = Fe2+ = 10-6 M
= 0.77 V

## Slide 11
Cálculo da linha 2.
Fe2+ + 2 e-  Fe (independente do pH)
Não há corrosão para potenciais aplicados abaixo de -0.62 V

## Slide 12
Cálculo da linha 4.
Fe2O3 + 6 H+ + 2 e-  2 Fe2+ + 3 H2O (dependente do pH e do E)
O declive da curva é = 0.177
A linha 3 é independente do pH.

## Slide 13
Cálculo da linha do H2,
H+ + e-  ½ H2 (dependente do pH e do E)
O declive é – 0.059 pH.

## Slide 14
Cálculo da linha do O2,
O2 + 2 H2O + 4 e-  4 OH- (dependente do pH e do E)
O declive é – 0.059 pH.

## Slide 17
Limitações dos Diagramas de Pourbaix
Os diagramas M-H2O apresentam equilíbrios entre metal, iões metálicos e óxidos sólidos em sistemas onde apenas existem metal, água, H+ e OH-. Misturas reais são mais complexas!
Os diagramas baseiam-se em metais puros, e não em ligas
Estes diagramas termodinâmicos de equilíbrio não revelam nada sobre a cinética da corrosão
Os critérios de passividade são falíveis (por exemplo, Fe2O3 [ferrugem] é considerado passivo!)
O ambiente local não é considerado (fendas, heterogeneidades..)

## Slide 18
Proteção catódica
Ânodo sacrificado
Mg  Mg2+ + 2 e-
O2(g) + 4H+ + 4 e-  2 H2O(l)
Pode ser efectuada através da aplicação de um corrente externa (corrente imposta) ou através da utilização de um metal com potencial de eléctrodo inferior ao do metal a proteger (protecção catódica por ânodo sacrificial)

## Slide 19
Exemplos
Protecção do betão armado de pontes.
Protecção de estruturas metálicas imersas ou enterradas no solo.
Protecção de navios.

## Slide 20
Uma barra de magnésio pesando 5 kg é ligada a uma tubagem em ferro para a proteger da corrosão. Uma corrente média de 0.3 A flui entre a barra e a tubagem. Calcular o tempo necessário para o consumo total da barra de magnésio.
Cerca de 4 anos. O tempo de via médio de ânodos deste tipo varia normalmente entre 5 a 12 anos. São também utilizados para a protecção de caldeiras e permutadores.

## Slide 21
Passivação da superfície
A protecção baseia-se na formação de produtos de corrosão, normalmente óxidos, que agem como filmes protectores do metal e que diminuem a velocidade de corrosão. Um exemplo é o alumínio anodizado.
Al
alumina

## Slide 22
O grau de protecção de um filme óxido depende de vários factores, designadamente, da razão entre o volume de óxido produzido e volume de metal consumido, aderência do filme e coeficiente de expansão térmica do filme (~ ao do metal).
O cálculo da razão entre volumes de óxido e metal é o primeiro factor a determinar, e é conhecida como razão de Pilling – Bedworth (P.B.)
Esta razão dever ser superior à unidade.

## Slide 23
Calcule a razão entre o volume de óxido e o volume de metal na oxidação do alumínio em óxido de alumínio. A densidade do alumínio = 2.7 g/cm3 e a da alumina = 3.7 g/cm3.
Tomando como base de cálculo 100 g de Al.